Bestektekst

**Lariks gevelbekleding Hollands Hout**

## 45.21 Houten gevelbekleding

**45.21.01 Materiaal:**

- Fabricaat: Staatsbosbeheer  
- Houtsoort: Lariks decidua van Hollands Hout

- Herkomst: Uit bossen van Staatsbosbeheer

- Eigenschappen: spintvrij, geoptimaliseerd, KOMO-gecertificeerd vingerlasproces.  
- Keurmerk : FSC®-gecertificeerd.

- Droging : KD16% +/-2%  
- Volumieke massa: ca. 650 kg/m³ bij 16% vocht).  
  
**45.21.02 Profielen en afmetingen:**

- Orientatie: horizontaal/verticaal.   
- Channel siding: 21/40 mm dik, breedte 53–175 mm.  
- Rhombus/vierzijdig: 21/40 mm dik, breedte 68–190 mm. Voegbreedte …….mm  
- Zweeds Rabat: 15/28 x 170 mm.  
- Lengtes: 3500, 4050, 5050, 6100 mm/ n.t.b.  
- Oppervlaktebewerking: zichtzijde fijnbezaagd.  
  
**45.21.03 Brandveiligheid:**- Brandklasse: D-s2,d0 en D-s3,d0 (DoP-verklaring).  
  
  
**45.21.04 Afwerking:**- Onbehandeld: natuurlijke vergrijzing.  
- KEIM-verfsysteem: KA-serie (dekkend, kleur……), KV-serie (transparant, KV0…..).  
- Eigenschappen: UV-ongevoelig, kleurstabiel, Cradle-to-Cradle Silver/Gold, onderhoudsarm.  
  
**45.21.05 Montage en bevestiging:**- Volgens montage-instructies Hollands Hout  
- Ventilatie achterhout volledig vrijhouden, ook rondom kozijnen  
- Bevestigen met **RVS torx gevelschroeven** met **cilinderkop / platverzonken kop/ zelfborend of met freesribben**  
  
**45.21.06 Onderhoud:**- Onbehandeld: volgens ‘Onderhoudsadvies onbehandeld- Hollands Hout’.  
- KEIM-afwerking: volgens Onderhoudsadvies Hollands Hout met KEIM